Esta é uma especificação geral para Inspeções Geoelétricas de Localização de Vazamentos em Geomembranas e pode ser modificada pelo usuário. O TRI Ambiental não se responsabiliza pelo uso deste exemplo de especificação por outras empresas, engenheiros ou quaisquer outros usuários. Mediante solicitação, o TRI Ambiental analisará sua aplicação específica e recomendará alterações na especificação, conforme necessário. Entre em contato com o especialista do TRI Ambiental, Engenheiro Julio Ferreira, por email (jferreira@tri-ambiental.com ou jferreira@tri-env.com) ou WhatsApp (+55 11 97655-2056).

# INSPEÇÃO GEOELÉTRICA DE VAZAMENTOS (IGV) EM GEOMEMBRANA

# GERAL

## ESCOPO

A.	Esta especificação abrange todos os métodos de Inspeção Geoelétrica de Vazamentos com Localização de Vazamentos em Geomembrana para todos os tipos de seções transversais e configurações de barreiras hidráulicas. A Seção 3 é utilizada para determinar o(s) método(s) específico(s) a ser(em) utilizado(s) no projeto. As Seções 4 e 5 tratam dos requisitos de preparação da área de inspeção e de apoio exigidos às Inspeções Geoelétricas em Geomembranas Expostas e Cobertas, respectivamente.

B.	A geomembrana a ser inspecionada deve estar apoiada sobre uma camada semicondutora, como solo, água ou um produto geossintético suficientemente condutor de eletricidade.

C.	As geomembranas podem ser inspecionadas expostas ou cobertas (ou em ambas as condições), e as camadas múltiplas de geomembrana devem ser inspecionadas em uma sequência de inspeção prescrita, a fim de inspecionar mais do que apenas a geomembrana superior. Salvo indicação em contrário nos documentos do projeto, todas as geomembranas (primária e secundária) devem ser inspecionadas (se aplicável) antes e após a colocação do material de cobertura (se aplicável).

D.	O CLIENTE é definido neste como a organização que contrata a Empresa de Inspeção Geoelétrica (IGV) e pode ser o Proprietário, o Engenheiro, a Organização de Fiscalização CQA, o Empreiteiro Geral ou o Instalador de Geomembranas.

## seções relacionadas

A.	Seções XX.XX.XX –

## referências

ABNT NBR 16199 – Barreiras geossintéticas – Instalação de geomembranas poliméricas

ASTM D6747 – Standard Guide for Selection of Techniques for Electrical Leak Location of Leaks in Geomembranes

ASTM D7002 – Standard Practices for Locating Leak on Exposed Geomembranes Using the Water Puddle Method

ASTM D7953 – Standard Practice for Electrical Leak Location on Exposed Geomembranes Using the Arc Testing Method

ASTM D7240 – Standard Practice for Electrical Leak Location using Geomembranes with an Insulating Layer in Intimate Contact with a Conductive Layer via Electrical Capacitance Technique (Conductive-Backed Geomembrane Spark Test)

ASTM D8265 – Standard Practices for Electrical Methods for Mapping Leaks in Installed Geomembranes

## Informações requeridas

A. A Empresa de Inspeção Geoelétrica deve receber desenhos técnicos que mostrem:

1.	Todas as camadas constituintes do sistema de barreira hidráulica e detalhes de todas as penetrações na geomembrana.

2.	Planta da área de inspeção.

3.	Detalhes periféricos, incluindo soldagens a sistemas de barreiras adjacentes.

4.	Estruturas e obstruções em cima da geomembrana.

5.	Equipamentos elétricos em cima da geomembrana.

## controle de submissões e correspondências

A.	Antes do início da Inspeção Geoelétrica de Vazamentos na Geomembrana, a Empresa de IGV deverá apresentar um Plano de Trabalho ao CLIENTE. O Plano de Trabalho de IGV deverá incluir:

1.	Uma Declaração de Qualificações que atendam aos requisitos da Seção 2.1, Parágrafo A.

2.	Descrição do método de inspeção geoelétrica proposto, procedimentos, preparativos do local, duração estimada do levantamento e procedimentos de controle de qualidade e testes de funcionalidade.

3.	Uma lista do número e dos tipos de defeitos localizados nos projetos de qualificação do técnico de IGV ou documentação do supervisor de IGV que atenda ou exceda os requisitos da Seção 2.1, Parágrafo A.

4.	Exemplo de relatório final para o(s) método(s) de inspeção geoelétrica a serem utilizados neste projeto.

B.	O CLIENTE deverá fornecer à Empresa de IGV um cronograma de construção e inspeção.

C.	Caso os testes de funcionalidade indiquem baixa sensibilidade de detecção no início da inspeção IGV, a Empresa de IGV deverá notificar o CLIENTE, que, por sua vez, deverá notificar o Engenheiro responsável, antes de prosseguir com a inspeção.

D.	Antes da desmobilização da equipe de Inspeção Geoelétrica, a empresa de IGV deverá apresentar ao CLIENTE uma lista dos locais dos vazamentos na geomembrana detectados.

E.	A Empresa de IGV deverá apresentar ao CLIENTE um relatório por escrito documentando o trabalho de campo e os resultados do(s) levantamento(s) no prazo de vinte e um (21) dias após a conclusão dos testes.

# QUALIFICAÇÕES

## Qualificações da empresa e supervisor de inspeção geoelétrica de vazamentos

A.	O técnico da Empresa de Inspeção Geoelétrica deverá ter experiência na execução de inspeções geoelétricas do método proposto de no mínimo 200 mil m2 em pelo menos 3 projetos diferentes. A experiência e certificações da matriz da empresa poderá ser considerada como qualificação da empresa local, desde que haja comunicação direta entre os profissionais da filial e da matriz e supervisão remota do gerente da respectiva divisão de serviços da matriz.

B.	O TRI Ambiental é uma Empresa Qualificada, contato: jferreira@tri-ambiental.com; jferreira@tri-env.com; +55 (11) 97655-2056.

# SELEÇÃO DO MÉTODO

## Inspeção de geomembrana exposta

A.	Caso o Instalador da Geomembrana possua técnico e equipamento qualificados, a própria empresa de instalação poderá executar a Inspeção Geoelétrica de Vazamentos na Geomembrana Exposta pelo Método de Teste de Arco Elétrico, Segundo a ASTM D7953. A Execução desta Inspeção Geoelétrica pelo Instalador deverá ser acompanhada por técnico ou engenheiro de fiscalização qualificado da Empresa Proprietária da Obra ou Empresa Independente Qualificada designada.

B.	Caso seja desejada pelo Proprietário da Obra, ou seja, necessária a execução da Inspeção Geoelétrica de Vazamentos da Geomembrana Exposta por uma empresa independente e neutra, e se é seguro caminhar na geomembrana com segurança na presença de água, então o Método de Poça de Água (ASTM D7002) poderá ser utilizado. Para a execução deste método é necessário de o CLIENTE forneça caminhão-pipa para a execução do método. Taludes tão íngremes quanto 3H:1V podem ser andados com segurança na presença de água apenas se a geomembrana for texturizada.

C.	Caso uma geomembrana com face inferior condutiva seja instalada, o Instalador da Geomembrana também poderá ser o executor da Inspeção Geoelétrica da geomembrana exposta e poderá utilizar o Método de Teste de Faísca Elétrica para Geomembranas Condutivas (ASTM D7240). Se for realizado qualquer método diferente do teste de faísca elétrica na geomembrana com face condutiva, o produto deve ser instalado como uma “instalação de geomembrana com face inferior eletricamente isolada”, conforme definido pela norma ASTM D7240.

## inspeção de geomembrana coberta

A.	O Método Dipolo deverá ser executado de acordo com a ASTM D8265 conforme a seguir:

B.	Um equipamento dipolo com espaçamento de medição de pelo menos três metros (3 m) deverá ser utilizado, desde que a área de inspeção tenha, no mínimo, 3 metros de largura por 15 metros de comprimento. Caso contrário, pode-se utilizar um dipolo menor.

C.	Para geomembranas cobertas com solo ou outros materiais sólidos, a espessura do material de cobertura não deve exceder três metros (3 m).

D.	Para geomembranas cobertas por líquido, a profundidade do líquido não deve exceder um metro (1 m). A fim de inspecionar os taludes de lagoas impermeabilizadas com geomembrana com profundidade superior a um metro, o nível da água pode ser elevado sistematicamente de metro em metro para permitir a inspeção dos taludes.

E.	A aquisição de dados deve ser baseada em GPS e um mapa de voltagem das medições do dipolo registradas deve ser gerado em três dimensões, com intervalos de linhas de isovoltagem apropriados e intervalos coloridos de voltagem.

# inspeção geoelétrica de geomembrana exposta

## Geral

A.	O CLIENTE é responsável por garantir que a área de inspeção esteja devidamente preparada para o teste geoelétrico como detalhado nas Seções 4.2 e 4.3, conforme aplicável.

## MÉTODO DE TESTE DE ARCO ELÉTRICO OU FAÍSCA ELÉTRICA

A.	A área de inspeção deve estar seca e relativamente limpa. Quaisquer objetos, como sacos de areia, que estejam sobre a geomembrana devem ser removidos para a realização da inspeção geoelétrica. Pode ser necessário utilizar um soprador de ar na geomembrana caso haja umidade.

B.	Caso não seja possível atravessar a geomembrana com segurança sem apoio — como em taludes íngremes e/ou paredes verticais —, o CLIENTE é responsável por providenciar meios seguros de acesso à superfície da geomembrana, permitindo que o equipamento seja segurado com ambas as mãos. No caso de taludes, isso pode consistir em um arnês de escalada com corda de apoio e pessoal de apoio para segurar e movimentar a corda. No caso de paredes verticais, isso pode consistir em um elevador mecânico.

## MÉTODO DE POÇA DE ÁGUA

A.	A área de inspeção deve estar relativamente limpa e seca. Quaisquer objetos, como sacos de areia, que estejam sobre a geomembrana devem ser removidos para a realização da inspeção geoelétrica. Qualquer água estagnada deve ser removida.

B.	O CLIENTE é responsável por fornecer suporte para a inspeção conforme a seguir:

1.	É necessário disponibilizar um caminhão-pipa e um motorista para fornecer aproximadamente 0,5 litro por m2 (0,5 L/m2) da área de inspeção de água relativamente limpa, a uma pressão mínima de ~ 240 kPa (35 psi). Fontes de água suja podem exigir a instalação de um filtro em linha.

2.	É necessário fornecer uma série de mangueiras para o operador do Equipamento Geoelétrico do Método de Poça de Água, com comprimento suficiente para ir do caminhão-pipa até a parte mais distante da área de inspeção. Normalmente, utilizam-se mangueiras de jardim de ¾ polegadas (19 mm), cuidando para que a distância não seja grande demais para causar perda de pressão.

3.	Um ou dois ajudantes para o operador do Equipamento Geoelétrico do Método de Poça de Água devem ser disponibilizados para ajudar com o movimento das mangueiras, dependendo do comprimento da mangueira.

## REPAROS (“MANCHÕES”)

A.	Os vazamentos detectados durante a Inspeção Geoelétrica deverão ser reparados pelo instalador da geomembrana, sem custo adicional para o PROPRIETÁRIO, e os reparos deverão ser testados de acordo com a especificação da geomembrana para reparos.

# INSPEÇÃO GEOELÉTRICA DE GEOMEMBRANA COBERTA

## PREPARO DA ÁREA DE INSPEÇÃO

A.	O CLIENTE é responsável pelo preparo da área de inspeção para a Inspeção Geoelétrica de Vazamentos da Geomembrana conforme a seguir:

1.	Instalar qualquer eletrodo necessário.

2.	Coordenar com a empresa contratada pela LGV para providenciar uma área de inspeção isolada eletricamente. Isso geralmente envolve a colocação de material de cobertura sem cobrir as extremidades da geomembrana, de modo que os geossintéticos limpos e secos fiquem visíveis ao longo de todo o perímetro da área de inspeção. A vala de isolamento deve ter pelo menos 30 cm de largura.

3.	Garantir que a área de inspeção tenha recebido água suficiente para que haja uma carga hidráulica de aproximadamente 25 mm sobre a geomembrana em toda a área de inspeção antes da inspeção. Isto pode exigir o umedecimento dos materiais à medida que forem sendo colocados sobre a geomembrana.

## SUPORTE PARA A INSPEÇÃO

A.	O CLIENTE é responsável em fornecer suporte para a Inspeção Geoelétrica de Vazamentos da Geomembrana conforme a seguir:

1.	Fornecer água, caminhão-pipa e motorista, e molhar a área de inspeção antes e, eventualmente, durante a Inspeção pelo Método Dipolo, conforme considerado necessário pela empresa executora da Inspeção Geoelétrica.

2.	Os procedimentos de teste de funcionalidade exigem a escavação do material de cobertura até a superfície da geomembrana para a colocação do vazamento artificial. É necessário o uso de uma retroescavadeira e/ou mão de obra manual com pá, conforme o caso, para escavar o solo de cobertura até a geomembrana. A escavação deve ser aterrada após o posicionamento do vazamento artificial. Após a inspeção, o vazamento artificial deve ser removido e a escavação aterrada adequadamente, incluindo o remendo de quaisquer geotêxteis presentes na área.

3.	Escavar e expor todos os locais com anomalias detectadas que exijam investigação. Limpar e secar todos os vazamentos descobertos.

## REPAROS (“MANCHÕES”)

A.	Os vazamentos detectados durante a Inspeção Geoelétrica deverão ser reparados pelo instalador da geomembrana, sem custo adicional para o PROPRIETÁRIO, e os reparos deverão ser testados de acordo com a especificação da geomembrana para reparos.

FINAL DA SEÇÃO